
Описание объекта закупки
«a rock» гипс зуботехнический высокопрочный ГВЗ-02/35 «Супергипс -Ц» 
(ТУ 9391-002-10614163-2003; РУ РУ №2008/02779 от 30.06.2015 г)
	Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)
	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Характеристики товара (работ, услуг)

	1
	2
	3
	4

	Материал стоматологический гипсовый для отливки моделей

	Код ОКПД-2

20.59.52.120

Код позиции
КТРУ

20.59.52.120-00000004

Описание:
Материал из различных сортов и разновидностей гипса, основанный на сульфате кальция, и используемый в лабораториях для отливки моделей и формовки материала в процессе изготовления реставраций. Это сыпучий материал, естественного или искусственного происхождения. Одноразовое применение
	Наименование показателей
	Значение показателя

	
	
	Назначение
	Применяется в зуботехнических лабораториях, предназначен для получения высокопрочных рабочих, разборных моделей при изготовлении цельнолитых металлокерамических и металлопластмассовых протезов.

	
	
	Тип/Класс 
	4

	
	
	Описание
	Выпускается в виде порошка. Однократного применения. Представляет собой однородный порошок без посторонних примесей и комков, 
получаемый путем тепловой обработки гипсового сырья с модификаторами в среде насыщенного пара под давлением.

	
	
	Форма выпуска
	1. Порошок - 3 ± 0,05 кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией
2. Порошок - 3 ± 0,05 кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией

	
	
	Цвет порошка
	Бежевый

	
	

	
	
	Способ применения:

	
	
	Пропорция замешивания на 100г. гипса
	20 -23 мл воды

	
	
	Замешивание
	60 сек. вручную/30 сек под вакуумом

	
	
	Извлечение отливки для дальнейшей обработки
	не ранее, чем через 60 мин.

	
	
	Рабочие параметры 
	Начало твердения
	Не менее 3 мин

	
	
	
	Окончание твердения
	Не более 30 мин

	
	
	
	Прочность при сжатии через 1 час
	45 Мпа

	
	
	
	Прочность при сжатии через 2 часа
	75 Мпа

	
	
	
	Линейное расширение через 2 часа
	Не более 0,15%

	
	
	Срок годности:

	
	
	Ведро полимерное/Пакет полимерный
	Не менее 24 мес

	
	

	
	
	Область применения
	Стоматология

	
	
	Единица измерения
	Шт*


*1 Шт = 1 уп = 1 комплект
